Круги алмазные на органических связках

| Основное назначение: обработка цилиндрических и плоских поверхностей на внутри-, кругло- и плоскошлифовальных станках, заточка и доводка различного режущего инструмента из твердого сплава. Инструмент на металлических связках может применяться для шлифовки неметаллических материалов и стройматериалов с обязательным применением охлаждающей жидкости, а также для электролитического шлифования изделий. |  |
| --- | --- |

## Круги  алмазные шлифовальные  плоские  прямого   профиля   формы   1А1  ГОСТ  16167-90

| Размеры, мм D*T*X*Н | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*T*X*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16*8*2*6 | 0-0004 | 3,1 | 150*10*5*32 | 0-0102 | 100,0 |
| 20*10*2*6 | 0-0010 | 5,0 | 150*20*3*32 | 0-0099 | 122,0 |
| 25*10*3*6 | 0-0016 | 9,1 | 150*20*5*32 | 0-0105 | 200,0 |
| 32*10*3*10 | 0-0022 | 12,0 | 200*10*3*76 | 0-0111 | 82,0 |
| 32*16*3*10 | 0-0024 | 19,2 | 200*10*5*76 | 0-0116 | 135,0 |
| 40*10*3*16 | 0-0029 | 15,3 | 200*20*5*76 | 0-0119 | 270,0 |
| 40*16*3*16 | 0-0031 | 24,6 | 250*10*5*76 | 0-0126 | 169,0 |
| 50*10*3*16 | 0-0035 | 19,5 | 250*15*5*76 | 0-0128 | 254,0 |
| 50*16*3*16 | 0-0037 | 31,0 | 250*20*5*76 | 0-0129 | 339,0 |
| 80*10*3*20 | 0-0050 | 32,0 | 250*40*5*76 | 0-0130 | 675,0 |
| 80*20*3*20 | 0-0053 | 64,0 | 300*15*5*76 | 0-0137 | 306,0 |
| 100*6*3*20 | 0-0063 | 24,1 | 300*20*5*76 | 0-0138 | 408,0 |
| 100*10*3*20 | 0-0065 | 40,0 | 300*40*5*76 | 0-0139 | 815,0 |
| 125*3*3*32 | 0-0076 | 15,2 | 350*20*5*127 | 0-0149 | 477,0 |
| 125*5*3*32 | 0-0079 | 25,3 | 400*25*6*127 | 0-0154 | 817,0 |
| 125*10*3*32 | 0-0080 | 51,0 | 400*40*6*127 | 0-0155 | 1305,0 |
| 150*6*3*32 | 0-0094 | 37,0 | 400*40*6*203 | 0-0159 | 1305,0 |
| 150*10*3*32 | 0-0096 | 61,0 | 500*50*6*305 | 0-0169 | 2050,0 |

Круги  алмазные  шлифовальные  конический  чашечный  формы  12А2-45  ГОСТ  16172-90

| Основное назначение: заточка и доводка однолезвийного и многолезвийного режущего инструмента из твердых сплавов по передним и задним поверхностям, шлифование торцов, доводочное шлифование деталей типа тел вращения. При эксплуатации кругов на металлических связках применение охлаждения обязательно. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*W*X*T*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*W*X*T*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50*3*3*21*16 | 4-0004 | 5,8 | 150*5*3*32 | 4-0039 | 30,0 |
| 75*3*3*21*16 | 4-0007 | 9,0 | 150*10*3*32 | 4-0040 | 58,0 |
| 75*6*3*21*16 | 4-0008 | 17,2 | 150*20*3*32 | 4-0041 | 108,0 |
| 100*5*3*20 | 4-0016 | 19,7 | 150*10*5*32 | 4-0043 | 97,0 |
| 100*10*3*20 | 4-0017 | 37,0 | 150*20*5*32 | 4-0044 | 180,0 |
| 125*5*3*32 | 4-0028 | 24,9 | 200*10*3*51 | 4-0073 | 79,0 |
| 125*10*3*32 | 4-0029 | 48,0 | 200*20*3*51 | 4-0074 | 149,0 |
| 125*10*5*32 | 4-0032 | 80,0 | 200*20*5*51 | 4-0076 | 249,0 |

Круги  алмазные  шлифовальные  тарельчатые  конические  формы  12А2-20  ГОСТ 16175-90

| Основное назначение: заточка и доводка передней поверхности многолезвийного режущего инструмента (метчики, развертки, фрезы, отрезные круги для деревообработки) из твердых сплавов. При эксплуатации кругов на металлических связках применение охлаждения обязательно. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*W *X *T *Н | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*W*X*Т*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75*6*2*10*16 | 5-0006 | 11,4 | 125*10*2*16*32 | 5-0011 | 32,0 |
| 100*3*2*12*20 | 5-0007 | 8,0 | 150*3*2*18*32 | 5-0012 | 12,2 |
| 100*6*2*12*20 | 5-0008 | 15,6 | 150*6*2*18*32 | 5-0013 | 23,9 |
| 125*3*2*16*32 | 5-0009 | 10,1 | 150*10*2*18*32 | 5-0014 | 39,0 |
| 125*6*2*16*32 | 5-0010 | 19,7 | 200*10*2*22*51 | 5-0018 | 53,0 |

Круги  алмазные  шлифовальные  тарельчатые  конические  с  острой  кромкой  формы  12R4  ГОСТ 16176-82

| Основное назначение: заточка и доводка передней поверхности многолезвийного режущего инструмента (метчики, развертки, фрезы) из твердых сплавов. При эксплуатации кругов на металлических связках применение охлаждения обязательно. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*W *X *T *Н | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*W *X *T *Н | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50*2*1,5*6*16 | 5-0041 | 2,3 | 125*3*2*13*32 | 5-1041 | 17,6 |
| 75*3*2*10*20 | 5-0042 | 6,9 | 150*5*3*16*32 | 5-1051 | 48,2 |
| 100*3*2*10*32 | 5-1031 | 13,8 |  |  |  |  |  |

Круги  алмазные  шлифовальные  тарельчатые  с  острой  кромкой  формы  4В2

| Основное назначение: заточка и доводка передней поверхности многолезвийного режущего инструмента (метчики, развертки, фрезы) из твердых сплавов. |  |
| --- | --- |
| Размеры, мм D*W *X *T *Н | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*W *X *T *Н | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| 100*6*1,5*10*32 | 8-7010 | 11,9 | 150*6*1,5*12*32 | 8-7009 | 16,8 |
| 125*6*2*10*32 | 8-7008 | 16,4 |  |  |  |

Круги  алмазные  плоские  шлифовальные  с полукругло-выпуклым профилем формы   1FF1   ГОСТ  16180-91

| Основное назначение: шлифование стружколомных канавок, оснастки, твердосплавных изделий; шлифование фасонного профиля. Металлическая связка: нанесение декоративного рисунка на хрустале и стекле (связка М2–01) с обязательным применением охлаждающей жидкости. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*Т*X*R*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*Т*X*R*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125*4*4*2*3*32 | 9-0017 | 25,4 | 125*10*4*5*6*32 | 9-0021 | 61,0 |
| 125*5*4*2,5*3*32 | 9-0018 | 32,0 | 125*12*6*6*4*32 | 9-0022 | 111,0 |
| 125*6*4*3*4*32 | 9-0019 | 38,0 | 125*16*6*8*9*32 | 9-0023 | 146,0 |
| 125*8*4*4*5*32 | 9-0020 | 50,0 | 125*20*6*10*12*32 | 9-0024 | 174,0 |

Круги  алмазные  плоские  шлифовальные  с  выточкой  формы   6А2   ГОСТ  16170-91

| Основное назначение: шлифование дна и края изделия из сортового и художественного стекла, торцевое шлифование различных неметаллических материалов, обработка поделочных камней с обязательным применением охлаждающей жидкости. При обработке изделий из твердых сплавов на кругах с органической связкой охлаждение не обязательно. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*W*X*T*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*W*X*T*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100*10*2*22*20 | 3-0008 | 24,9 | 150*20*4*24*32 | 3-0028 | 144,0 |
| 125*6*4*24*32 | 3-0023 | 39,0 | 200*20*4*29*51 | 3-0039 | 199,0 |
| 125*10*4*24*32 | 3-0024 | 64,0 | 250*20*4*29*76 | 3-0057 | 254,0 |
| 150*10*4*24*32 | 3-0027 | 77,0 | 250*40*4*29*76 | 3-0058 | 465,0 |

Круги  алмазные  плоские  шлифовальные  с  двухсторонней  выточкой  формы   9А3

ГОСТ  16171-91

| Основное назначение: заточка и доводка твердосплавного инструмента, обработка деталей машин, полупроводниковых материалов, мерительного инструмента с применением охлаждающей жидкости. При обработке изделий из твердых сплавов на кругах с органической связкой охлаждение не обязательно. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*W*S*T*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*W*S*T*H | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150*10*3*16*32 | 3-0138 | 116,0 | 200*20*3*16*32 | 3-0149 | 299,0 |
| 150*20*3*16*32 | 3-0139 | 216,0 | 250*10*3*16*76 | 3-0160 | 199,0 |
| 200*10*3*16*32 | 3-0148 | 158,0 | 250*20*3*16*76 | 3-0161 | 382,0 |

Круги  алмазные  плоские  прямого  профиля  без  корпуса  А8  ГОСТ  16168-91

| Основное назначение: обработка внутренних цилиндрических поверхностей изделий из твердых сплавов, др. труднообрабатываемых материалов с применением охлаждающей жидкости |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*Т*X | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. | Размеры, мм D*Т*Х | Шифр | Масса алмазов ct при 100% конц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6*4*2 | 0-0188 | 0,44 | 13*6*4 | 0-0186 | 3,18 |
| 8*6*3 | 0-0182 | 1,14 | 13*10*4 | 0-0187 | 5,28 |
| 8*8*3 | 0-0189 | 1,52 | 14*10*4 | 0-0193 | 6,22 |
| 10*6*4 | 0-0184 | 1,75 | 14*12*4 | 0-0194 | 7,46 |
| 10*8*3 | 0-0190 | 2,52 | 20*20*8 | 0-0195 | 23,3 |
| 12*8*4 | 0-0191 | 3,54 | 25*20*6 | 0-0196 | 41,0 |
| 12*10*4 | 0-0192 | 4,42 | 32*20*10 | 0-0197 | 64,0 |

Головки  алмазные  шлифовальные  ГОСТ  17122-85

| Типоразмер | Форма | Шифр | Масса алмазов ct |
| --- | --- | --- | --- |
| AW 6*8*60*3 | цилиндрическая | 8-1012 | 0,81 |
| AW 8*10*60*6 | цилиндрическая | 8-1029 | 1,96 |
| AW 10*10*80*6 | цилиндрическая | 8-1033 | 2,58 |
| AW 10*16*80*6 | цилиндрическая | 8-1035 | 3,54 |
| AW 12*12*80*6 | цилиндрическая | 8-1042 | 4,80 |
| AW 12*16*80*6 | цилиндрическая | 8-1043 | 6,30 |
| AW 16*16*80*8 | цилиндрическая | 8-1049 | 11,40 |
| AW 20*20*80*8 | цилиндрическая | 8-1058 | 24,00 |
| ЕW 6*6*4 L40 90º | коническая | 9-3112 | 0,40 |
| ЕW 8*8*6 L40 90º | коническая | 9-3114 | 1,06 |
| ЕW 10*9*6 L60 90º | коническая | 9-3115 | 1,46 |
| ЕW 12*10*6 L60 90º | коническая | 9-3117 | 2,49 |
| ЕW 20*18*8 L80 90º | коническая | 9-3121 | 14,50 |
| F1W 6*9*4 L60 | сводчатая | 9-3131 | 0,67 |
| F1W 8*12*6 L60 | сводчатая | 9-3135 | 1,61 |
| F1W 10*14*6 L60 | сводчатая | 9-3137 | 2,58 |
| F1W 12*16*6 L80 | сводчатая | 9-3144 | 4,30 |
| F1W 20*24*8 L80 | сводчатая | 9-3148 | 19.80 |

Круги  алмазные  отрезные  на  металлической  связке  формы   1A1R

ГОСТ  10110-87

| Основное назначение: резка неметаллических материалов (стекло, керамика, графит, пластикат, мрамор, бетон, гранит и т.п.) с обязательным применением охлаждающей жидкости. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*W*S*T*H | Шифр | Марка алмаза и зернистость | Масса алмаза (ct) | Размеры, мм D*W*S*T*H | Шифр | Марка алмаза и зернистость | Масса алмаза (ct) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50*1,0*5*12 | 6-0127 | АС-50 от 125/100 до 200/160 50% | 3,00 | 175*1,5*5*32 | 6-0225 | АС-32 от 200/160 до 315/250 100% | 17,60 |
| 100*1,0*5*20 | 6-0167 |  | 6,50 | 200*1,0*5*32 | 6-0229 |  | 13,50 |
| 125*1,0*5*32 | 6-0187 |  | 8,40 | 200*1,2*5*32 | 6-0232 |  | 16,20 |
| 125*1,2*5*32 | 6-0189 |  | 10,00 | 200*1,5*5*32 | 6-0234 |  | 20,00 |
| 150*1,0*5*32 | 6-0212 |  | 10,00 | 200*2,0*5*32 | 6-0236 |  | 27,00 |
| 150*1,2*5*32 | 6-0214 |  | 12,00 | 200*2,2*5*32 | 6-0238 |  | 29,60 |
| 150*1,5*5*32 | 6-0216 |  | 15,00 | 250*1,5*5*32 | 6-0241 |  | 25,40 |
| 175*1,0*5*32 | 6-0223 |  | 11,80 | 250*2,2*5*32 | 6-0245 |  | 37,00 |

Размеры, мм D*Т*X*Н

300*2,2*5*32 (76) / 300*2*10*32 (76)

350*2,2*5*32 (76) / 350*2,2*10*32 (76)

400*2,2*5*32 (76) / 400*2,2*10*32 (76)

Лазерные алмазные отрезные круги сегментной формы 1A1RSS

для настольных станков и нарезчиков швов

Размеры, мм D*H*X

300*25,4*18-40*8+2

350*25,4*21-40*8+2

400*25,4*24-40*8+2

450*25,4*25-40*8+2

500*25,4*30-40*8+2

600*25,4*36-40*8+2

Круги  1A1R  "ТУРБО" для  сухой  резки  ручными  машинам

Размеры

115*2,2*8*22,2

125*2,2*8*22,2

150*2,2*8*22,2

180*2,4*8*22,2

230*2,4*8*22,2

Круги  алмазные  шлифовальные  профильные для  обработки    кромки  стекла

формы    2F6V

| Основное назначение: обработка кромок автомобильного, листового, мебельного стекла, кромок зеркал и др. стеклоизделий на линиях типа "Bavelloni", ЛОК–6, "SACK", "Engineering" и т.п. Изготавливаются на металлической связке М2–01 из алмазов марок АС6. АС15, АС20, АС32, АС50 зернистостью 160/125÷50/40. Работать только с охлаждением. |  |
| --- | --- |

| Размеры, мм D*Н*X*R*d | Шифр | Марка порошка | Зернистость | Масса алмазов ct при 50% концентрации | Связка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250*9*7*2,0*200 R 2,0 | 9-0114 | АС32 | 160/125 и 125/100 | 48,0 | М2-01 |
| 250*9*7*2,0*200 R 2,0 | 9-0114 | АС50 | 160/125 и 125/100 | 48,0 | М2-01 |
| 250*12*7*2,5*200 R 2,5 | 9-0115 | АС32 | 160/125 и 125/100 | 77,3 | М2-01 |
| 250*12*7*2,5*200 R 2,5 | 9-0115 | АС50 | 160/125 и 125/100 | 77,3 | М2-01 |
| 250*12*7*3,0*200 R 3,0 | 9-0101 | АС32 | 160/125 и 125/100 | 70,0 | М2-01 |
| 250*12*7*3,0*200 R 3,0 | 9-0101 | АС50 | 160/125 и 125/100 | 70,0 | М2-01 |
| 250*17*7*4,0*200 R 4,0 | 9-0116 | АС32 | 160/125 и 125/100 | 98,5 | М2-01 |
| 250*17*7*4,0*200 R 4,0 | 9-0116 | АС50 | 160/125 и 125/100 | 98,5 | М2-01 |
| 250*17*9*5,0*200 R 5,0 | 9-0103 | АС32 | 160/125 и 125/100 | 113,2 | М2-01 |
| 250*17*9*5,0*200 R 5,0 | 9-0103 | АС50 | 160/125 и 125/100 | 113,2 | М2-01 |

Сверла  кольцевые  алмазные,

изготовленные  методом  гальваностегии  ТУ2-037-68-85

| Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1 до 3 | 15,0 | 26,0 | 38,0 | 70,0 |
| от 4 до 6 | 16,0 | 28,0 | 40,0 | 75,0 |
| 7,0 | 18,0 | 30,0 | 45,0 | 80,0 |
| 8,0 | 20,0 | 32,0 | 50,0 | 85,0 |
| 10,0 | 22,0 | 34,0 | 55,0 | 90,0 |
| 12,0 | 24,0 | 35,0 | 60,0 | 95,0 |
| 14,0 | 25,0 | 36,0 | 65,0 | 100,0 |

Надфили  алмазные  на  гальванической  связке  ГОСТ 23461-84

Основное назначение: для ручной обработки деталей из твердого сплава и закаленных сталей, снятия фасок на стекле и других неметаллических материалах.

| Тип 1 Исполнение 1 | Тип 1 Исполнение 2 |
| --- | --- |
| форма 01 | форма 01 | форма 04 | форма 05 |
| форма 02 | форма 06 | форма 07 | форма 08 |
| форма 03 |  | форма 09 | форма 10 |

Волочильный  инструмент  из  синтетических  сверхтвердых  материалов.

| Тип волоки | Диаметр калибрующего отверстия мм |
| --- | --- |
| Волока СВА-1У по ТУ У 29.6-00222373-038-2002 | 0,050 ÷ 0,070 |
|  | 0,071 – 0,090 |
|  | 0,091 ÷ 0,100 |
|  | 0,101 ÷ 0,800 |
| Волока СКМ по ТУ У 29.6-00222373-038-2002 | 0,801 ÷ 1,200 |
|  | 1,201 ÷ 1,600 |
|  | 1,601 ÷ 3,000 |
|  | 3,001 ÷ 4,000 |
|  | 4,001 ÷ 5,000 |
| Волока из материала Syndax по ТУ 3970-004-00221770-04 | 0,050 ÷ 0,100 |
|  | 0,101 ÷ 0,300 |
|  | 0,301 ÷ 0,800 |
|  | 0,801 ÷ 1,500 |
|  | 1,501 ÷ 2,000 |
|  | 2,001 ÷ 2,500 |

#### Карандаши  правящие  алмазные  ГОСТ  607-80

| Обозначение | Тип | Испол- нение | Группа природного сырья | Весовая группа алмазов ct | Марка порошка | Зернистость порошка мкм | Общая масса алмазов ct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3908-0051 | 01 | А | XV | 0,03-0,05 |  |  | 0,50 |
| 3908-0052 | 01 | А | XVI | 0,05-0,10 |  |  | 0,50 |
| 3908-0053 | 01 | А | XVI | 0,10-0,20 |  |  | 0,50 |
| 3908-0054 | 01 | А | XVI | 0,20-0,50 |  |  | 1,00 |
| 3908-0055 | 01 | А | XII | 0,31-0,50 |  |  | 0,31-0,50 |
| 3908-0058 | 04 | А |  |  | А3 | 200/160 | 0,5 |
| 3908-0059 | 04 | А |  |  | А3 | 63/50 | 1,0 |
| 3908-0060 | 04 | А |  |  | А3 | 100/80 | 1,0 |
| 3908-0061 | 04 | А |  |  | А3 | 125/100 | 1,0 |
| 3908-0062 | 04 | А |  |  | А3 | 200/160 | 1,0 |
| 3908-0063 | 04 | А |  |  | А3 | 315/250 | 1,0 |
| 3908-0064 | 04 | А |  |  | А3 | 400/315 | 1,0 |
| 3908-0065 | 04 | А |  |  | А3 | 500/400 | 1,0 |
| 3908-0066 | 04 | А |  |  | А3 | 630/500 | 1,0 |
| 3908-0067 | 04 | А |  |  | А3 | 800/630 | 1,0 |
| 3908-0069 | 04 | А |  |  | АРС 4 | 1000/800 | 2,0 |
| 3908-0070 | 01 | В | XVI | 0,05 –0,10 |  |  | 0,5 |
| 3908-0071 | 01 | В | XVI | 0,10-0,20 |  |  | 0,5 |
| 3908-0072 | 01 | В | XVI | 0,20-0,50 |  |  | 1,0 |
| 3808-0073 | 01 | В | XII | 0,31-0,50 |  |  | 0,31-0,50 |
| 3908-0074 | 02 | В | XVI | 0,05-0,10 |  |  | 1,0 |
| 3908-0075 | 02 | В | XVI | 0,10-0,20 |  |  | 1,0 |
| 3908-0076 | 02 | В | XVI | 0,05-0,10 |  |  | 1,0 |
| 3908-0077 | 02 | В | XVI | 0,10-0,20 |  |  | 1,0 |
| 3908-0081 | 02 | С | XV | 40-60 шт/карат |  |  | 1,00 |
| 3908-0082 | 02 | С | XVI | 0,05-0,10 |  |  | 1,00 |
| 3908-0083 | 02 | С | XVI | 0,10-0,20 |  |  | 1,00 |
| 3908-0084 | 02 | С | XVI | 0,10-0,20 |  |  | 2,00 |
| 3908-0085 | 02 | С | XII | 0,11-0,20 |  |  | 1,00 |
| 3908-0086 | 02 | С |  |  | АРС 4 | 1250/1000 | 1,00 |
| 3908-0087 | 02 | С |  |  | АРС 4 | 1600/1250 | 1,00 |
| 3908-0088 | 02 | С |  |  | АРС 4 | 2000/1600 | 1,00 |
| 3908-0091* | 04 | С |  |  | АРС 4 | 1000/800 | 2,00 |
| 3908-0093* | 04 | С |  |  | АРС 4 | 1250/1000 | 2,00 |
| Славутич | 04 | С |  |  |  | 1000/800 | 1,73 |

Иглы  алмазные  ГОСТ  17564 – 85

Весовая группа карат

0,11 – 0,20

0,21 – 0,30

0,31 – 0,40

## Алмазы  в  оправах  ГОСТ 22908 - 78

Весовая группа карат

0,05 – 0,10

0,11 – 0,20

0,21 – 0,30

0,31 – 0,40

0,41 - 0,60

0,61 – 0,85

0,86 – 1,10

Наконечники  для  измерения  твердости  ГОСТ 9377-81

Весовая группа карат

до 0,20

0,21 – 0,25

0,26 – 0,30

0,31 – 0,40

Шлифовальные  и  микропорошки  из  синтетических  алмазов  ГОСТ 9206-80

| Марка порошка | Диапазон зернистости мкм | Марка порошка | Диапазон зернистости мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| АС4 | 250/200 | АСМ / АСН | 60/40 |
|  | 200/160 |  | 40/28 |
|  | 160/125 |  | 28/20 |
|  | 125/100 |  | 20/14 |
|  | 100/80 ÷ 50/40 |  | 14/10 ÷ 7/5 |
| АС6 | 200/160 |  | 5/3 |
|  | 165/125 ÷ 125/100 |  | 3/2 |
|  | 100/80 ÷ 80/63 |  | 3/0 ÷ 1/0 |
|  | 63/50 ÷ 50/40 |  | 0,5/0 ÷ 0,25/0 |

Паста  алмазная  ГОСТ 25593-83

| Зернистость пасты | Содержание алмазов (карат) в одном грамме пасты при концентрации |
| --- | --- |
|  | Нормальной | Повышенной | Высокой |
| 1/0 | 0,10 | 0,25 | 0,50 |
| 2/1 | 0,10 | 0,25 | 0,50 |
| 3/2 | 0,10 | 0,25 | 0,50 |
| 5/3 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| 7/5 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| 10/7 | 0,20 | 0,50 | 1,00 |
| 14/10 | 0,30 | 0,75 | 1,50 |
| 20/14 | 0,30 | 0,75 | 1,50 |
| 28/20 | 0,30 | 0,75 | 1,50 |
| 40/28 | 0,40 | 1,00 | 2,00 |
| 60/40 | 0,40 | 1,00 | 2,00 |